## Slide 1
Hrvatsko asfaltersko društvo
Razlike između empirijskog i fundamentalnog pristupa projektiranju asfaltnih mješavina
Tomislav Šafran
Seminar ASFALTNI KOLNICI 2015
Opatija, 05. – 06. 03. 2015.

## Slide 2
Sadržaj
Razumijevanje osnovnih pojmova i uvjeta za projektiranje asfaltnih mješavina
1
Usporedba propisanih sastava i svojstava empirijskog odnosno fundamentalnog pristupa prema HRN EN 13108-1
2
Usporedba propisanih sastava i svojstava empirijskog odnosno fundamentalnog pristupa prema „RAZRADI”
3
Provedba ispitivanja svojstava
4
Konkretni primjeri u praksi
5

## Slide 3
Razumijevanje osnovnih pojmova i uvjeta za projektiranje asfaltnih mješavina
1
Model sastava laboratorijskog probnog tijela
Koncentracija šupljina u asfaltnom uzorku
Koncentracija šupljina u kamenom materijalu asfaltnom uzorku
Koncentracija bitumena u asfaltnom uzorku
Koncentracija kamenog materijala u asfaltnom uzorku
OSNOVNI POJMOVI
Ispuna šupljina kamenog materijala bitumenom
IZVEDENI POJMOVI

## Slide 4
Razumijevanje osnovnih pojmova i uvjeta za projektiranje asfaltnih mješavina
1
Koncentracija šupljina u asfaltnom uzorku
Koncentracija šupljina u kamenom materijalu asfaltnom uzorku
Koncentracija bitumena u asfaltnom uzorku
Koncentracija kamenog materijala u asfaltnom uzorku
Ispuna šupljina kamenog materijala bitumenom
CŠ/AU
CŠKM/AU
CB/AU
CKM/AU
ISPb
SVI MOGUĆI UVJETI PROJEKTIRANJA
SVE MOGUĆE KOMBINACIJE UVJETA
CŠ/AU
CB/AU
CŠ/AU
CKM/AU
CŠ/AU
CŠKM/AU
CŠ/AU
ISPb
CB/AU
CKM/AU
CB/AU
CŠKM/AU
CB/AU
ISPb
CKM/AU
CŠKM/AU
CKM/AU
ISPb
CŠKM/AU
ISPb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
9
ZAKLJUČAK
PRORAČUN SASTAVA ASFALTNOG UZORKA NA OSNOVU ZADANIH UVJETA, TE SVOJSTAVA SASTAVNIH MATERIJALA JE MOGUĆ SA MINIMALNO DVA ZADANA UVJETAS S POZNATIM MATEMATIČKIM RELACIJAMA

## Slide 5
Usporedba propisanih svojstava empirijskog odnosno fundamentalnog pristupa prema HRN EN 13108-1 za asfaltbetone
2
Sastav (granulometrija i udio bitumena)
Udio šupljina …………………………………………………… Vmin, Vmax
Ispuna šupljina kamenog materijala bitumenom ……… VFBmin, VFBmax
Osjetljivost na vodu …………………………………………….. ITSR
Brzina pojave kolotraga ……………………………………….. WTSAIR
Proporcionalna dubina kolotraga ……………………………... PRDAIR
Temperatura bitumenske mješavine ………………………….. Tmin, Tmax
Za fundamentalni pristup:
Zamor …………………………………………………………….. ε6
Krutost …………………………………………………………… Smin, Smax
Puzanje u troosnom sustavu naprezanja …………………..……fcmax

## Slide 6
Usporedba propisanih sastava i svojstava empirijskog odnosno fundamentalnog pristupa prema „RAZRADI”
3
Usporedba sastava i fizikalno mehaničkih svojstava asfaltne mješavine
• za asfaltbeton za habajuće slojeve (empirijski pristup) - tablice A3 i A4,
• za asfaltbeton za habajuće slojeve (fundamentalni pristup) - tablice A9 i A10,
• za asfaltbeton za vezne slojeve (empirijski pristup) - tablice A5 i A6,
• za asfaltbeton za vezne slojeve (fundamentalni pristup) - tablice A11 i A12,
• za asfaltbeton za nosive slojeve (empirijski pristup) - tablice A7 i A8,
• za asfaltbeton za nosive slojeve (fundamentalni pristup) - tablice A13 i A14,

## Slide 7
Usporedba propisanih sastava i svojstava empirijskog odnosno fundamentalnog pristupa prema „RAZRADI”
3
Točka norme HRN EN 13108-1 (empirijski pristup) | Otvori okaca sita, mm | Asfaltbeton za habajuće slojeve |  |  | 
 |  | AC 4 surf | AC 8 surf | AC 11 surf | AC 16 surf(d)
 |  | Prolaz kroz sito, %(m/m) |  |  | 
Granulometrijski sastav, točka 5.3.1.2 (a) | 22,4 |  |  |  | 100
 | 16 |  |  | 100 | 90 do 100
 | 11,2 |  | 100 | 90 do 100 | -
 | 8 | 100 | 90 do 100 | 70 do 92 | 56 do 84
 | 4 | 90 do 100 | 54 do 84 | 42 do 72 | 35 do 65
 | 2 | 55 do 75 | 33 do 58 | 25 do 50 | 22 do 47
 | 1 | 37 do 58 | 20 do 45 | 16 do 41 | 14 do 39
 | 0,25 | 17 do 33 | 8 do 30 | 6 do 27 | 5 do 24
 | 0,063 | 6,0 do 15,0 | 3,0 do 11,0 | 3,0 do 10,0 | 2,0 do 10,0
Minimalni udio bitumena, točka 5.3.1.3 (b) | Bmin(c) | Bmin4,0 | Bmin4.0 | Bmin4.0 | Bmin4,0
(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2 (b) topivi udio bitumena određuje se prema normi HRN EN 12697-1 ili HRN EN 12797-39 (c) pri određivanju minimalnog udjela bitumena aktualne bitumenske mješavine (Bakt), Bmin se korigira faktorom  (=2,65/a) (a je prividna gustoća smjese agregata u aktualnoj bitumenskoj mješavini, određena prema normi HRN EN 1097-6 i izražena u Mg/m3) (d) koristi se i za nosivo-habajuće slojeve |  |  |  |  | 
Točka norme HRN EN 13108-1 (fundamentalni pristup) | Otvori okaca sita, mm | Asfaltbeton za habajuće slojeve |  | 
 |  | AC 8 surf | AC 11 surf | AC 16 surf
 |  | Prolaz kroz sito, %(m/m) |  | 
Granulometrijski sastav, točka 5.2.1.2 (a) | 22,4 |  |  | 100
 | 16 |  | 100 | 90 do 100
 | 11,2 | 100 | 90 do 100 | -
 | 8 | 90 do 100 | - | -
 | 4 | - | - | -
 | 2 | 10 do 72 | 10 do 60 | 10 do 50
 | 0,063 | 2,0 do 13,0 | 2,0 do 12,0 | 0,0 do 12,0
Minimalni udio bitumena, točka 5.4.1.2 (b) | - | 3,0 %(m/m) |  | 
(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2 (b) topivi udio bitumena određuje se prema normi HRN EN 12697-1 ili HRN EN 12797-39 |  |  |  | 
Usporedba sastava i minimalnih udjela bitumena

## Slide 8
Usporedba propisanih sastava i svojstava empirijskog odnosno fundamentalnog pristupa prema „RAZRADI”
3
Usporedba sastavnih materijala i fizikalno mehaničkih svojstava
Asfaltbeton za habajuće slojeve HRN EN 13108-1 (empirijski pristup) |  |  | Tipovi asfaltbetona za habajuće slojeve |  |  | 
 |  |  | M1-E | M2-E | M3-E | M4-E
 |  |  | AC 11 surf | AC 8 surf AC 11 surf | AC 8 surf AC 11 surf | AC 4 surf AC 8 surf AC 11 surf AC 16 surf
Sastavni materijali | Primjenska oznaka smjese agregata |  | AG1 | AG1, AG2, AG5 | AG1 do AG4 | AG1 do AG4, AG9 (d)
 | Cestograđevni bitumen |  | - | 35/50 (e) | 35/50 50/70 70/100 | 50/70 70/100 160/220
 | Polimerom modificirani bitumen |  | 25/55-55 45/80-65 45/80-55 | 25/55-55 45/80-65 45/80-55 | 25/55-55 45/80-65 45/80-55 | -
 | Reciklažni asfaltni agregat |  | nije dopušten | dopušten |  | 
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine |  |  |  |  |  | 
Točka 5.2.2 (a) | Udio šupljina, V % (V/V) | Vmin3,5 |  | Vmin3,5 | Vmin3 | Vmin 2,5
 |  | Vmax6 |  | Vmax6 | Vmax6 | Vmax5,5
Točka 5.3.3 (a) | Ispuna šupljina bitumenom, VFB (%) | VFBminNR |  | VFBminNR | VFBmin65 | VFBmin70
 |  | VFBmaxNR |  | VFBmaxNR | VFBmax83 | VFBmax86
Točka 5.2.4 (b) | Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR (%) | ITSR80 |  | ITSR80 | ITSR80 | ITSR70
Točka 5.2.6 (c) Tablica 8 | Najveća brzina deformacije, WTSAIR, (mm/103 ciklusa) | WTSAIR 0,07 |  | WTSAIR 0,07 | WTSAIR NR | 
Točka 5.2.6 (c) Tablica 9 | Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR (%) | PRDAIR 7,0 |  | PRDAIR 7,0 | PRDAIR NR | 
Točka 5.3.4 | Najmanji udio šupljina u agregatu, VMAmin, % (V/V) | VMAminNR |  |  |  | 
Točka 5.2.5 | Otpornost na abraziju gumama s čavlima, AbrA, (ml) | AbrANR |  |  |  | 
(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2 (b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3 (c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 (d) koristi se za pješačke i biciklističke staze (e) ne koristi se u područjima kontinentalne klime |  |  |  |  |  | 
Asfaltbeton za habajuće slojeve HRN EN 13108-1 (fundamentalni pristup) |  | Tipovi asfaltbetona za habajuće slojeve |  | 
 |  | M1-F | M2-F | M3-F
 |  | AC 11 surf AC 16 surf | AC 8 surf AC 11 surf AC 16 surf | AC 8 surf AC 11 surf
Sastavni materijali | Primjenska oznaka smjese agregata | AG1 | AG1, AG2, AG5 | AG1 do AG4
 | Cestograđevni bitumen | - | 35/50 50/70 | 50/70 70/100
 | Polimerom modificirani bitumen | 25/55-55 45/80-65 45/80-55 |  | 
 | Reciklažni asfaltni agregat | nije dopušten | dopušten | 
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine |  |  |  | 
Točka 5.2.2(a) | Udio šupljina, V, %(V/V) | Vmin3 |  | Vmin2,5
 |  | Vmax7 |  | Vmax7
Točka 5.2.4(b) | Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%) | ITSR80 |  | 
Točka 5.2.6(c) Tablica 8 | Najveća brzina deformacije, WTSAIR, (mm/103 cikl.) | WTSAIR 0,07 | WTSAIR 0,07 (f) | WTSAIR 0,10 (g)
Točka 5.2.6(c) Tablica 9 | Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR, (%) | PRDAIR 7,0 |  | PRDAIR 9,0
Točka 5.4.4(d) | Najmanja relativna deformacija pri 106 ciklusa, ε6, (m/m) | ε6-160 | ε6-130 | ε6-NR
Točka 5.4.2(e) | Modul krutosti, S, (MPa) | Smin 4 500 | Smin 3 600 | Smin 3 600
 |  | Smax9 000 | Smax9 000 | Smax9 000
Točka 5.2.5 | Otpornost na abraziju gumama s čavlima, AbrA, (ml) | AbrANR |  | 
(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2) ili kružnim zbijačem (prema HRN EN 13108-20, točka C.5, tablica C.1, točka C.1.23) , a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2 (b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3 (c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 (d) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3. ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3. (e) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.18 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7 (f) WTSAIR 0,10 u slučaju upotrebe mješavine s cestograđevnim bitumenom (g) WTSAIR 0,15 u slučaju upotrebe mješavine s cestograđevnim bitumenom |  |  |  | 

## Slide 9
Usporedba propisanih sastava i svojstava empirijskog odnosno fundamentalnog pristupa prema „RAZRADI”
3
Asfaltbeton za habajuće slojeve HRN EN 13108-1 (fundamentalni pristup) |  | Tipovi asfaltbetona za habajuće slojeve |  | 
 |  | M1-F | M2-F | M3-F
 |  | AC 11 surf AC 16 surf | AC 8 surf AC 11 surf AC 16 surf | AC 8 surf AC 11 surf
Sastavni materijali | Primjenska oznaka smjese agregata | AG1 | AG1, AG2, AG5 | AG1 do AG4
 | Cestograđevni bitumen | - | 35/50 50/70 | 50/70 70/100
 | Polimerom modificirani bitumen | 25/55-55 45/80-65 45/80-55 |  | 
 | Reciklažni asfaltni agregat | nije dopušten | dopušten | 
Usporedba sastavnih materijala
Asfaltbeton za habajuće slojeve HRN EN 13108-1 (empirijski pristup) |  | Tipovi asfaltbetona za habajuće slojeve |  |  | 
 |  | M1-E | M2-E | M3-E | M4-E
 |  | AC 11 surf | AC 8 surf AC 11 surf | AC 8 surf AC 11 surf | AC 4 surf AC 8 surf AC 11 surf AC 16 surf
Sastavni materijali | Primjenska oznaka smjese agregata | AG1 | AG1, AG2, AG5 | AG1 do AG4 | AG1 do AG4, AG9 (d)
 | Cestograđevni bitumen | - | 35/50 (e) | 35/50 50/70 70/100 | 50/70 70/100 160/220
 | Polimerom modificirani bitumen | 25/55-55 45/80-65 45/80-55 | 25/55-55 45/80-65 45/80-55 | 25/55-55 45/80-65 45/80-55 | -
 | Reciklažni asfaltni agregat | nije dopušten | dopušten |  | 

## Slide 10
Usporedba propisanih sastava i svojstava empirijskog odnosno fundamentalnog pristupa prema „RAZRADI”
3
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine (EMPIRIJSKI PRISTUP) |  |  |  |  | 
Točka 5.2.2 (a) | Udio šupljina, V % (V/V) | Vmin3,5 | Vmin3,5 | Vmin3 | Vmin 2,5
 |  | Vmax6 | Vmax6 | Vmax6 | Vmax5,5
Točka 5.3.3 (a) | Ispuna šupljina bitumenom, VFB (%) | VFBminNR | VFBminNR | VFBmin65 | VFBmin70
 |  | VFBmaxNR | VFBmaxNR | VFBmax83 | VFBmax86
Točka 5.2.4 (b) | Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR (%) | ITSR80 | ITSR80 | ITSR80 | ITSR70
Točka 5.2.6 (c) Tablica 8 | Najveća brzina deformacije, WTSAIR, (mm/103 ciklusa) | WTSAIR 0,07 | WTSAIR 0,07 | WTSAIR NR | 
Točka 5.2.6 (c) Tablica 9 | Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR (%) | PRDAIR 7,0 | PRDAIR 7,0 | PRDAIR NR | 
Točka 5.3.4 | Najmanji udio šupljina u agregatu, VMAmin, % (V/V) | VMAminNR |  |  | 
Točka 5.2.5 | Otpornost na abraziju gumama s čavlima, AbrA, (ml) | AbrANR |  |  | 
(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2 (b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3 (c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 (d) koristi se za pješačke i biciklističke staze (e) ne koristi se u područjima kontinentalne klime |  |  |  |  | 
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine(FUNDAMENTALNI PRISTUP) |  |  |  | 
Točka 5.2.2(a) | Udio šupljina, V, %(V/V) | Vmin3 |  | Vmin2,5
 |  | Vmax7 |  | Vmax7
Točka 5.2.4(b) | Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%) | ITSR80 |  | 
Točka 5.2.6(c) Tablica 8 | Najveća brzina deformacije, WTSAIR, (mm/103 cikl.) | WTSAIR 0,07 | WTSAIR 0,07 (f) | WTSAIR 0,10 (g)
Točka 5.2.6(c) Tablica 9 | Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR, (%) | PRDAIR 7,0 |  | PRDAIR 9,0
Točka 5.4.4(d) | Najmanja relativna deformacija pri 106 ciklusa, ε6, (m/m) | ε6-160 | ε6-130 | ε6-NR
Točka 5.4.2(e) | Modul krutosti, S, (MPa) | Smin 4 500 | Smin 3 600 | Smin 3 600
 |  | Smax9 000 | Smax9 000 | Smax9 000
Točka 5.2.5 | Otpornost na abraziju gumama s čavlima, AbrA, (ml) | AbrANR |  | 
(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2) ili kružnim zbijačem (prema HRN EN 13108-20, točka C.5, tablica C.1, točka C.1.23) , a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2 (b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3 (c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 (d) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3. ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3. (e) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.18 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7 (f) WTSAIR 0,10 u slučaju upotrebe mješavine s cestograđevnim bitumenom (g) WTSAIR 0,15 u slučaju upotrebe mješavine s cestograđevnim bitumenom |  |  |  | 
Usporedba fizikalno mehaničkih svojstava

## Slide 11
Usporedba propisanih sastava i svojstava empirijskog odnosno fundamentalnog pristupa prema „RAZRADI”
3

## Slide 12
U okviru početnog ispitivanja tipa za asfaltnu mješavinu mogu se ispitati sljedeća svojstva asfaltne mješavine:
4
Empirijska:
HRN EN 12697-22 : Otpornost na kolotraženje
Fundamentalna:
HRN EN 12697-24: Otpornost na zamor
HRN EN 12697-25: Otpornost prema trajnim deformacijama (jednoosni i troosni ciklični tlačni test)
HRN EN 12697-26: Krutost
„Posebna” :
HRN EN 12697-46: Otpornost asfalta na djelovanje niskih temperatura
HRN EN-12697-44: Crack Propagation by semi-circular bending test
HRN EN-12697-45: SATS test

## Slide 13: Laboratorijska priprema uzoraka za ispitivanje Priprema asfaltne mješavine i asfaltnog sloja za potrebe ispitivanja svojstava asfalta tipa AC 8 surf u laboratorijski simuliranim uvjetima eksploatacije
HRN EN 12697-31: Gyratory Compactor, HRN EN 12697-33: Roller Compactor, HRN EN 12697-35: Laboratory mixing
HRN EN 12697-33: Roller Compactor
HRN EN 12697-35 : Laboratory Mixing

## Slide 14: Uređaji za provedbu laboratorijskih ispitivanja
Laboratorij akreditiran prema HRN EN 17025 za područja ispitivanja:
agregata, , za reciklirane mješavine i cementne stabilizacije

## Slide 15: AC 8 surf PmB 45/80-65 (PS- 159A/2009)
Granične vrijednosti sastava i svojstava probnog tijela priređenog Marshall metodom koje mora zadovoljiti probno tijelo načinjeno na bazi asfaltne mješavine projektiranog sastava
CŠ/AU(min): 3
CŠ/AU(max): 9
ISPšKMsB(min): 55
ISPšKMsB(max): 82
Uvjeti graničnih krivulja prema HRN EN 13108-1

## Slide 16: AC 8 surf PmB 45/80-65 (PS - 159A/2009) – sastav asfaltne mješavine

## Slide 17: Otpornost prema kolotraženju – empirijski pristup Ispitivanju dubine kolotraga u ovisnosti o broju prijelaza standardnog kotača prema metodi (HRN EN 12697-22 (procedura B- 10000 ciklusa))
Rezultati ispitivanja asfalta tipa AC 8 surf proizvedenog sa bitumenom tipa PmB 45/80-65

## Slide 18: Razredi otpornosti prema kolotraženju definirani prema produktnoj normi za asfaltbetone HRN EN 13108-1
Fotografije uzoraka prije i nakon kolotraženja

## Slide 19: Sustav ocjene otpornosti prema kolotraženju

## Slide 20: Ispitivanju otpornosti asfalta na zamor prema standardnom postupku HRN EN 12697-24 (annex D, 4PB-PR) – fundamentalni pristup

## Slide 21: Rezultati ispitivanja otpornosti asfaltne mješavine na zamor
Rezultati ispitivanja ovisnosti broja ciklusa pri zamoru (50% početnog sekantnog modula)
o nametnutoj relativnoj deformaciji uzorka
Otpornost asfalta na zamor ispitana prema HRN EN 12697-24
uz uvjete ispitivanja koji su definirani prema HRN EN 13108-20

## Slide 22: Grafički prikaz rezultata ispitivanja otpornosti na zamor

## Slide 23: Razredi otpornosti asfalta na zamor definirani prema produktnoj normi za asfaltbetone HRN EN 13108-1

## Slide 24: Ispitivanju modula krutosti (apsolutne vrijednosti kompleksnog modula |E*|) asfalta prema standardnom postupku HRN EN 12697-26:(annex B: 4PB-PR) – fundamentalni pristup
Uvjeti ispitivanja i rezultat

## Slide 25: Razredi krutosti asfalta definirani prema produktnoj normi za asfaltbetone HRN EN 13108-1

## Slide 26: Izvještaj o početnom ispitivanju tipa – rezultati ispitivanja svojstava asfaltne mješavine

## Slide 27
Provedba na konkretnim projektima
5
Državna cesta D 303 - Rovinjsko Selo – tankoslojni habajući sloj asfalta tipa BBTM 8B prema HRN EN 13108-2
Zračna luka Zagreb – pojačano održavanje asfaltnog kolnika središnjeg djela uzletno-sletne staze – habajući sloj asfalta tipa AC 16 surf i vezni sloj asfalta AC 22 bin prema HRN EN 13108-1
Morine to Merdare Kosova Motorway Project – habajući sloj asfalta tipa WC SMA 16 prema HRN EN 13108-5

## Slide 28: BBTM 8A – Državna cesta D 303 - projektni zahtjevi
Redni broj. | Tehničko svojstvo | Ispitna norma | Uvjeti kvalitete definirani projektom tehnologije asfalta | Rezultati laboratorijskih ispitivanja provedenih na asfaltnoj mješavini proizvedenoj i ugrađenoj u sloj u laboratoriju | Razred prema HRN EN 13108
1 | Void content, Vmax [%] | HRN EN 12697-8 | 7-10 | 8,5 | Vmax10
 |  |  |  |  | Vmin7
2 | Voids filled with bitumen, VFBmax [%] |  |  |  | 
 |  |  | no request | / | n/a
 |  | HRN EN 13036 - 1 |  |  | 
3 | Dubina teksture MPD [mm] |  |  |  | n/a
 |  |  |  0,6 | 0,8 | 
4 | Otpornost prema klizanju [SRT] | HRN EN 13036 - 4 | SRT  65 | 72,0 | n/a
5 | Indirect tensile strength ratio, ITSR [%] | HRN EN 12697-12 HRN EN 12697-23 |  80 | 85,0 | ITSR80
6 | Wheel tracking slope, WTSAIR [mm/1000 ciklusa] | HRN EN 12697-22 | ≤ 8,0 [%] | 6,2 % | PRDAIR 9,0
7 | Proportional rut depth, PRDAIR [%] |  |  |  | 
8 | Stiffness [MPa] | HRN EN 12697-26, dodatak B | Smin 4000 | 4800 MPa | Smin 3600
9 | Resistance to thermal Cracking (TSRST) [°C] | HRN EN 12697- 46 | < -27°C | -30,5 | n/a
Projekt sastava oznake PS (Ramtech-Tegra)-001-2011 BBTM 8A
Fizičko – mehanička svojstva asfaltne mješavine tipa BBTM 8A
5

## Slide 29: WC SMA 16 PmB – Kosovo Motorway Project - projektni zahtjevi
Redni broj. | Tehničko svojstvo | Ispitna norma | Uvjeti kvalitete definirani projektom tehnologije asfalta | Rezultati laboratorijskih ispitivanja provedenih na asfaltnoj mješavini proizvedenoj i ugrađenoj u sloj u laboratoriju | Razred prema HRN EN 13108
1 | Void content, Vmax [%] | HRN EN 12697-8 | 3 - 6 | 5,0 | Vmax6
 |  |  |  |  | Vmin3
2 | Voids filled with bitumen, VFBmax [%] |  |  |  | 
 |  |  | 71 - 83 | 76,0 | VFBmax83
3 | Voids filled with bitumen, VFBmin [%] |  |  |  | VFBmin71
4 | Drained material, D [%] | HRN EN 12697-18 | < 0,6 | 0,4 | D0,6
5 | Indirect tensile strength ratio, ITSR [%] | HRN EN 12697-12 HRN EN 12697-23 |  80 | 89,0 | ITSR80
6 | Wheel tracking slope, WTSAIR [mm/1000 ciklusa] | HRN EN 12697-22 | ≤ 0,07 | 0,05 | WTS AIR 7,0
7 | Proportional rut depth, PRDAIR [%] |  | ≤ 5,0 [%] | 4,9 | PRDAIR 5,0
8 | Stiffness [MPa] | HRN EN 12697-26, dodatak B | Smin 3 600 | 5100 MPa | Smin 3 600
 |  |  | Smax 9 000 |  | Smax 9 000
9 | Resistance to fatigue (microstrain) | HRN EN 12697-24, dodatak D |  ε6-160 | 174 | ε6 -160 [10-6 m/m]
10. | Resistance to thermal Cracking (TSRST) | HRN EN 12697- 46 | < -27°C | -30,5 °C | n/a
11. | Resistance to thermal Cracking (UTST, -10°C) | HRN EN 12697- 46 |  4,0 MPa | 4,3 MPa | n/a
Projekt sastava oznake MD(Ramtech-Bechtel-KMP)-08-4-2011 WC SMA 16
Fizičko – mehanička svojstva asfaltne mješavine SMA 16 (PmB 45/80-65) and Polymer Modified Asphalt (PMA)
5

## Slide 30: Zračna luka Zagreb AC 22V/AC 16H -USS – projektni zahtjevi Projekt sastava oznake PS(Ramtech-Viadukt)-AC 22V, AC 16H – ZLZ-2011
HRN EN 13108-1 Fizikalno-mehanička svojstva asfaltbetona AC 22-V za vezni sloj |  |  |  | 
Točka norme | Tehničko svojstvo |  | Ispitna norma | Uvjeti kvalitete (razred)
5.2.2 (a) | Udio šupljina, V , % (V/V) | pojedinačne vrijednosti | HRN EN 12697-8 | Vmin 4,0
 |  |  |  | Vmax 7,0
 |  | srednja vrijednost |  | 5 do 6
5.2.3 (a) | Ispuna šupljina kamene smjese bitumenom, VFB (%) |  | HRN EN 12697-8 | VFBmin 62
 |  |  |  | VFBmax 72
5.2.4 (b) | Omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR (%) |  | HRN EN 12697-12 i HRN EN 12697-23 |  ITSR80
5.3.2 (c) | Stabilitet po Marshallu na 60 °C, Smin (kN) |  | HRN EN 12697-34 |  Smin10
 | Tečenje po Marshallu na 60 °C, F (mm) |  |  | ≤ F4
 | Kvocijent po Marshallu na 60 °C, Q (kN/mm) |  |  |  Qmin2,5
- | Najniža temperatura loma, °C (d) |  | prEN 12697-46 | navesti
- | Maksimalna rezerva vlačne čvrstoće (d) |  |  | navesti
HRN EN 13108-1- Fizikalno-mehanička svojstva asfaltbetona AC 16-H za habajući sloj |  |  |  | 
Točka norme | Tehničko svojstvo |  | Ispitna norma | Uvjeti kvalitete (razred)
5.2.2 (a) | Udio šupljina, V , % (V/V) | pojedinačne vrijednosti | HRN EN 12697-8 | Vmin 3,0
 |  |  |  | Vmax 5,0
 |  | srednja vrijednost |  | 4 do 4,5
5.2.3 (a) | Ispuna šupljina kamene smjese bitumenom, VFB (%) |  | HRN EN 12697-8 | VFBmin 70
 |  |  |  | VFBmax 80
5.2.4 (b) | Omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR (%) |  | HRN EN 12697-12 i HRN EN 12697-23 |  ITSR90
5.2.8 | Otpornost na sredstva za odleđivanje |  | HRN EN 12697-41 |  B 85
5.2.9 | Otpornost na gorivo |  | HRN EN 12697-43 | dobra
5.3.2 (c) | Stabilitet po Marshallu na 60 °C, Smin (kN) |  | HRN EN 12697-34 |  Smin10
 | Tečenje po Marshallu na 60 °C, F (mm) |  |  | ≤ F4
 | Kvocijent po Marshallu na 60 °C, Q (kN/mm) |  |  |  Qmin2,5
- | Najniža temperatura loma, °C (d) |  | prEN 12697-46 | navesti
- | Maksimalna rezerva vlačne čvrstoće (d) |  |  | navesti
5

## Slide 31: Ispitivanje otpornosti asfalta prema temperaturnim pukotinama

## Slide 32: Rezultati ispitivanja otpornosti na djelovanje niskih temperatura

## Slide 33: „Nove metode ispitivanja”
HRN EN-12697-44: Crack Propagation by semi-circular bending test
HRN EN-12697-45: SATS test

## Slide 34: hvala na pažnji